

**Produktdatablad - Reflekt Premium Fasademaling**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | REFLEKT Premium Facade Paint er en moderne hybridmaling basert på akrylat/alkydemulsjon som beholder farge og glans i lang tid. Svært godt egnet til tre fasader, vindskier, takoverbygg, stakittgjerder m.m. |
| **Produktanvendelse:**  | Kan males på overflater som tidligere er malt med lasur maling, oljemaling eller akrylatmaling, men ikke slam- eller linoljemaling. Dette gir en svært elastisk, robust og værbestandig overflate som gir optimal beskyttelse og forlenger treets holdbarhet. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av ferdigbehandlingen. |
| **Slik gjør du det:**  | * Underlaget må være rent, tørt og fast. Skrap bort løstsittende maling, og vask bort smuss med malingsvask. Kontroller at treet er tørt før maling.
* Trerent virke behandles i henhold til tretrinnsmetoden: REFLEKT Priming Oil - REFLEKT Wood Primer - REFLEKT Premium Facade Paint.
* Dekk mal med REFLEKT Premium Facade Paint minst to ganger for langvarig beskyttelse.
* Mal med pensel. Gjerne i kombinasjon med forlengelsesskaft for flater som er vanskelig å nå. Ikke glem å dekke til bakken og andre deler av huset med dekkeplast.

**Tekniske data:****Glans:** 30, halvmatt**Tørrstoff:** Ca. 56 vekt%**Forbruk:** 6-10 m²/l per behandling**Påføringstemp.:** Min. +10°C, maks. luftfuktighet 80% RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60%RF):** Berøringstørr: Ca. 1-2 timerOvermalingsbar: Ca. 6 timer Gjennomherdet: Flere døgn**Fortynning:** Vann,fortynnes normalt ikke**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og godt forseglet**Miljøinformasjon:** Ta bort mest mulig maling fra verktøyene før rengjøring i vann. Flytende malingsrester og rengjøringsvæske skal ikke tømmes ut i avløpet, men overlates til lokal miljøstasjon. |
|  |  |