 

**Produktdatablad – Reflekt Nyans Veggmaling**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Nyans vegg maling er en moderne vannbasert PVA-/lateksmaling av høy kvalitet. Nyans vegg maling har meget god dekkevne og den skvetter og drypper minimalt. Gir en vakker silke matt overflate som er lett å oppnå når malingen strykes lett utover. Finnes i flere farger, se fargeprøve på boksen. Miljømerket med Svanen. |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes til vegger av gips, puss, betong, glassvev, glassfilt og tapet. Brukes der en ønsker en slitesterk og vaskbar overflate. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Glans:** 7, matt**Tetthet:** Ca. 1,3 kg/l**Tørrstoff:** Ca. 60 vekt%**Forbruk:** 8–10 m²/l **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Berøringstørr: Ca. 1 timeOvermalbar: Ca. 2 timerGjennomherdet: Flere døgn**Fortynning:** Vann**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Evt. mindre hull og sprekker sparkles med Reflekt lettsparkel
* Tidligere malte overflater rengjøres med Reflekt malervask inne
* Overflater med fare for gjennomslag fra nikotin eller fukt grunnes med Reflekt 2-i-1 isoleringsgrunning og toppstrøkmaling
* Røres om før bruk
* Passer som underlag for vegg stickers når malingen er gjennomherdet
 |
|  |  |