

**Produktdatablad - Reflekt Utegrund V**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Utegrund V är en vattenbaserad grundfärg för utomhusbruk på trä. Motverkar fuktinträngning och säkrar god vidhäftning av efterföljande behandling, samt hindrar visst genomslag av kvistar. För ljusa kulörer rekommenderas alltid kvistlack. |
| **Produktanvändning:**  | Används som grundfärg utomhus på obehandlat, impregnerat, laserat trä eller renskrapade, trärena ytor. Övermålas med Reflekt Oljefärg V eller Reflekt Premium Fasadfärg. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Densitet:** Ca. 1,1 kg/l**Torrhalt:** Ca. 48 vikt%**Åtgång:** 6-8 m²/l **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 85%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Övermålningsbar: Ca. 16 timmar**Förtunning:** Skall ej förtunnas**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Gammal färg och nedbrutet trä skrapas/slipas bort
* Tvätta bort ev. beväxning med Reflex Målartvätt Ute
* Förorenade ytor tvättas med Reflex Målartvätt Ute
* Ändträ och skarvar behandlas med Grundolja
* Omröres väl före användning
* Måla ej i direkt solljus, ej heller när daggen ligger
 |
|  |  |