**REFLECT Varnish Primer**

**Tuotetietolomake – Reflekt Lakan pohjustusaine**

**Tekniset tiedot:**

**Kiiltoryhmä:** Himmeä

**Kiinteäainetilavuus:** N. 57 paino-%

**Tiheys:** N. 1,4 kg/l

**Riittoisuus:** N. 9 m²/l

**Käyttölämpötila:** Min. +10 °C. Maks. ilmankosteus 80 % RH

**Kuivumisaika +23 °C:ssa ja normaalissa**

**ilmankosteudessa (60 % SK):** Kosketuskuiva: N. 1 tunnin kuluttua

Päällemaalauskuiva: N. 2 tunnin kuluttua

Täysin kovettunut: Useita päiviä

**Ohenne:** Voidaan ohentaa enintään 10 %:lla vettä

**Työvälineiden puhdistus:** Vesi

**Säilytys:** Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa

**Ympäristönsuojelu:** Puhdista työkalusta mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia tai pesunestettä ei pidä hävittää sekajätteenä vaan toimittaa se paikalliselle jäteasemalle.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tuotekuvaus:**  | Reflekt Lakan pohjustusaine on vesiohenteinen, akrylaattipohjamaali. Pohjamaali tarttuu erityisen hyvin sileille ja koville alustoille. Virtaa hyvin naarmuihin ja pieniin epätasaisuuksiin sekä parantaa lakkamaalin tartuntaa. |
| **Tuotteen käyttö:**  | Käytetään sisätiloissa sekä käsittelemättömälle että aiemmin maalatulle puupinnalle tartunnan parantamiseksi. Käytetään esimerkiksi ovissa, ovenkarmeissa, paneeleissa ja huonekaluissa. Voidaan käyttää pohjamaalina sekä vesiohenteisille että alkydipohjaisille maaleille. |
| **Työohjeet:**  | * Pohjan pitää olla puhdas, kuiva ja kiinteä
* Kiiltävät pinnat karhennetaan kevyesti
* Pese alusta Reflekt Målartvätt Inne -maalarinpesulla
* Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä
* Levitetään siveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla
* Halkeamat ja reiät voidaan paikata 1–2 tunnin kuluttua
* Pyyhi pinta hionnan jälkeen kostealla liinalla
* Tasoitetut pinnat paikkapohjamaalataan ennen valmiiksimaalausta
* Käsittele pinta aina esim. Reflekt PRO -lakkamaalilla
 |
|  |  |