**REFLEKT** **Wall Filler**



**Tuotetietolomake – Reflekt Seinätäyttö, kevyt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tuotekuvaus:**  | REFLEKT Seinätäyttö, kevyt reikien ja epätasaisuuksien täyttöön ennen maalausta. Sopii kaikkiin kuiviin tiloihin. Helposti hiottava ja kevyt tuote. |
| **Tuotteen käyttö:**  | Käytetään kittaukseen tai tasoitukseen sisätiloissa katossa ja seinissä betoni-, kevytbetoni- ja kipsipinnoille sekä aikaisemmin maalatuille pinnoille. |
| **Työohjeet:** **Tekniset tiedot:****Väri:** Vaaleanharmaa**Kiinteäainetilavuus:** N. 58 paino-%**Riittoisuus:** N. 0,5–2 m²/l **Käyttölämpötila:** Min. +10 °C. Maks. ilmankosteus 80 % RH**Kuivumisaika +23 °C:ssa ja normaalissa****ilmankosteudessa (60 % SK):** Pölykuiva: N. 2–3 t kuluttuaPäällemaalauskuiva: N. 24 tunnin kuluttuaTäysin kovettunut: Useita päiviä**Tartunta betoniin:** 0,54 MPa**Työvälineiden puhdistus:** Vesi**Maks. raekoko:** 0,2 mm**Maks. kerrospaksuus:** 3 mm**Säilytys:** Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa**Ympäristönsuojelu:** Puhdista työkalusta mahdollisimman suuri osa materiaalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää pesunestettä ei pidä hävittää sekajätteenä vaan toimittaa se paikalliselle jäteasemalle. | * Pohjan pitää olla puhdas, kuiva ja kiinteä
* Käytä leveää lastaa suurten tasoitettavien pintojen käsittelyyn tai japaninlastaa pienemmille alueille
* Levitä tasoitetta mahdollisimman säästeliäästi, ettei sinun tarvitse hioa niin paljoa
* Hio tasaisesti tavallisella hiomapaperilla ja muista, että työssä syntyy pölyä
* Ennen jatkokäsittelyä esimerkiksi maalaamalla tai tapetoimalla on tasoitettava pinta pohjamaalattava tai esiliimattava.

CE – SeinätasoiteU:\My Pictures\Sandplast_Private Label_CE-labelling\CEB_106_rusta.jpg |
|  |  |