

**Produktdatablad - Reflekt Golvfärg V**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Reflekt Golvfärg V är en halvblank akrylatfärg, som ger en slitstark yta. |
| **Produktanvändning:**  | Reflekt Golvfärg V används inomhus till golv av betong, cement och trä, samt tidigare målade golv. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Densitet:** Ca. 1,2 kg/l**Glans:** 50, halvblank**Torrhalt:** Ca. 42 vikt%**Åtgång:** Ca. 8 m²/l **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Dammtorr: Ca. 2 timmarÖvermålningsbar: Ca. 6 timmarGenomhärdad: Flera dygn**Förtunning:** Vatten, max 10%**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt från olja, fett, vax och såparester
* Eventuell cementhud på betonggolv skall avlägsnas
* Tidigare målade ytor mattslipas och rengöres med Målartvätt
* Kvistar i trägolv behandlas med kvistlack före målning
* Appliceras med pensel eller korthårig rulle
* Omröres före användning
 |
|  |  |