

**Produktdatablad - Reflekt Båtlack**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  |

|  |
| --- |
| Båtlackär en blank, klar, väder- och saltvattenbeständig urethanalkydlack.  |

 |
| **Produktanvändning:**  | För lackering av naturträ inom- och utomhus. Kan användas på obehandlat eller tidigare lackerat trä. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Glans:** 90, högblank**Torrhalt:** Ca. 53 vikt%**Åtgång:** 10-12 m²/l, beroende på underlaget**Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Dammtorr: Ca. 4 timmarÖvermålningsbar: Ca. 8 timmar**Förtunning:** Skall inte förtunnas**Rengöring av verktyg:** Lacknafta och därefter med målartvätt**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Tidigare behandlat trä mattslipas och rengörs med Målartvätt
* Nytt och bart trä grundas med grundolja
* Applicera lacken med en mjuk pensel
* På obehandlat trä lackas ytan 2-3 ggr med oförtunnad lack
* Slipa med fint slippapper mellan behandlingarna
* Fukthalten i träet får ej överstiga 15% vid behandlingstillfället
 |
|  |  |