

**Produktdatablad - Reflekt Lackgrund V**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Lackgrund V är en vattenburen akrylatbaserad grundfärg. Grundfärgen har speciellt god vidhäftning mot släta och hårda underlag. Färgens goda fyllförmåga gör att den jämnar ut ojämnheter i underlaget. Den hjälper även mot missfärgning från trä och fukt. |
| **Produktanvändning:**  | Används inomhus på såväl nytt trä som tidigare målade underlag för att uppnå god vidhäftning. Används te x på dörrar, dörrkarmar, paneler eller möbler. Kan användas som grundfärg till både vattenbaserade och alkydbaserade färger. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Glans:** Matt**Torrhalt:** Ca. 57 vikt%**Densitet:** Ca 1,4 kg/l**Åtgång:** Ca. 10 m²/l **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Beröringstorr: Ca. 1 timmaÖvermålningsbar: Ca. 1-2 timmarSliptorr: 1-2 timmarGenomhärdad: Flera dygn**Förtunning:** Kan förtunnas med max 10% vatten**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Blanka underlag mattslipas
* Rengör underlaget med Målartvätt
* Omröres noggrant före användning
* Appliceras med pensel eller korthårig roller
* Efter 1-2 timmar kan sprickor och hål spacklas
* Efter slipning torkas ytan av med fuktig trasa
* Spacklade ytor fläckgrundas före färdigstrykning
* Skall alltid övermålas med ex. Reflekt Lackfärg V el. Reflekt Lackfärg
 |
|  |  |