

**Produktdatablad - Reflekt Lackgrund V**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:** | Lackgrund V är en vattenburen akrylatbaserad grundfärg. Grundfärgen har speciellt god vidhäftning mot släta och hårda underlag. Färgens goda fyllförmåga gör att den jämnar ut ojämnheter i underlaget. Den hjälper även mot missfärgning från trä och fukt. |
| **Produktanvändning:** | Används inomhus på såväl nytt trä som tidigare målade underlag för att uppnå god vidhäftning. Används te x på dörrar, dörrkarmar, paneler eller möbler. Kan användas som grundfärg till både vattenbaserade och alkydbaserade färger. |
| **Gör så här:**  **Tekniska data:**  **Glans:** Matt  **Torrhalt:** Ca. 57 vikt%  **Densitet:** Ca 1,4 kg/l  **Åtgång:** Ca. 10 m²/l  **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF  **Torktid vid +23°C och normal**  **luftfuktighet (60%RF):** Beröringstorr: Ca. 1 timma  Övermålningsbar: Ca. 1-2 timmar  Sliptorr: 1-2 timmar  Genomhärdad: Flera dygn  **Förtunning:** Kan förtunnas med max 10% vatten  **Rengöring av verktyg:** Vatten  **Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten  **Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast * Blanka underlag mattslipas * Rengör underlaget med Målartvätt * Omröres noggrant före användning * Appliceras med pensel eller korthårig roller * Efter 1-2 timmar kan sprickor och hål spacklas * Efter slipning torkas ytan av med fuktig trasa * Spacklade ytor fläckgrundas före färdigstrykning * Skall alltid övermålas med ex. Reflekt Lackfärg V el. Reflekt Lackfärg |
|  |  |