 

**Produktdatablad – Reflekt lakkmaling PRO halvblank**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Reflekt lakkmaling PRO halvblank er en tykk, dryppfri og vannbasert akrylatmaling. Malingen har god dekkevne og er lett å jobbe med. Miljømerket med Svanen. |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes innendørs til maling av grunnet tre og metall. F. eks. på dører, dørkarmer, snekkerarbeider og kjøkkenskap. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Glans:** Halvblank, 50**Tørrstoff:** Ca. 52 vekt%**Forbruk:** Ca.8–10 m²/l **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Støvtørr: Ca. 1 timeOvermalbar: Ca. 16 timerGjennomherdet: Flere døgn**Fortynning:** Vann**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Grunn nytt eller rent tre med Reflekt lakkgrunning V
* Blanke og glatte overflater pusses matte
* Vask med malervask
* Sprekker og hull sparkles
* Ubehandlet jern og metall skal grunnes med Reflekt lakkmaling (ikke V)
* Røres nøye før bruk
* Påføres helst med korthåret rulle på større overflater, og

etter jevnes med en gang med en myk syntetisk pensel |
|  |  |