

**Produktdatablad – Reflekt elementhvitt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Halvblank vannbasert akrylatmaling for maling av varme overflater innendørs. Er blokkeringsfri, noe som gir en mer holdbar overflate. Tåler opptil 150 °C og gulner ikke. |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes innendørs til elektriske radiatorer og vannradiatorer, rør, samt andre overflater som utsettes for konstant varme. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Glans:** 40, halvblank**Tetthet:** 1,25 kg/l**Tørrstoff:** Ca. 48 vekt%**Forbruk:** Ca. 10 m²/l **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Støvtørr: Ca. 1 timeOvermalbar: Ca. 12 timerGjennomherdet: Flere døgn**Fortynning:** Vann**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Malte overflater vaskes med malervask
* Matt slip fabrikkmalte overflater for god heft
* Løs maling og rust skal fjernes
* Bar metall grunnes med Reflekt lakkmaling (ikke V)
* Påføres med pensel, rulle eller sprøyte på kald overflate
* NB! Ved maling av tidligere pulverlakkerte radiatorer skal varmen settes på etter ca. 1 times tørking for at malingen skal festes godt
 |
|  |  |