

**Produktdatablad - Reflekt Elementvit**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Halvblank vattenburen akrylatfärg för målning av varma ytor inomhus. Är blockningsfri vilket ger en tåligare yta. Tål upp till 150° Gulnar ej. |
| **Produktanvändning:**  | Används inomhus till el- och vattenradiatorer, rör samt andra ytor som utsätts för konstant värme. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Glans:** 40, halvblank**Densitet:** 1,25 kg/l**Torrhalt:** Ca. 48 vikt%**Åtgång:** Ca. 10 m²/l **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Dammtorr: Ca. 1 timmeÖvermålningsbar: Ca. 12 timmarGenomhärdad: Flera dygn**Förtunning:** Vatten**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Målade ytor tvättas med Målartvätt
* Mattslipa fabriksmålade ytor för god vidhäftning
* Löst sittande färg och rost avlägsnas
* Bar metall grundas med Reflekt Lackfärg (ej V)
* Appliceras med pensel, rulle eller spruta på kall yta
* OBS! Vid målning av tidigare pulverlackade radiatorer, skall värmen sättas på efter ca. 1 timmes tork för att uppnå vidhäftning
 |
|  |  |