 ****

**Produktdatablad – Reflekt takmaling 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:** | Reflekt takmaling 3 er en vannbasert akrylatmaling med god dekkevne. Takmaling 3 skvetter og drypper minimalt og den gir en refleksfri, helmatt overflate. Miljømerket med Svanen. |
| **Bruk av produkt:** | Brukes innendørs til maling av tak, og passer på de fleste vanlige underlag. |
| **Gjør slik:**  **Tekniske data:**  **Glans:** 3, helmatt  **Tørrstoff:** Ca. 54 vekt%  **Forbruk:** 8–10 m²/l  **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF  **Tørketid ved +23 °C og normal**  **luftfuktighet (60 % RF):** Berøringstørr: Ca. 2 timer  Overmalbar: Ca. 4 timer (eller når malingen er helt tørr)  Gjennomherdet: Flere døgn  **Fortynning:** Vann, men maks. 10 % og bare ved det første strøket  **Rengjøring av verktøy:** Vann  **Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket  **Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast * Evt. sprekker og mindre hull sparkles med Reflekt lettsparkel * Tidligere malte overflater rengjøres med Reflekt malervask inne * Overflater med fare for gjennomslag fra nikotin eller fukt grunnes med Reflekt 2-i-1 isoleringsgrunning og toppstrøkmaling * Røres om før bruk * Påføres 1–2 ganger med pensel, grov rulle eller sprøyte * For best mulig resultat påføres det generøst, og malingen startes langs en evt. vindusvegg. Mal på samme måte videre innover i rommet. Avslutt alltid med å stryke i retning fra lyskilden * Påse at rullekaret alltid er velfylt |
|  |  |