 ****

**Produktdatablad – Reflekt takmaling 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Reflekt takmaling 3 er en vannbasert akrylatmaling med god dekkevne. Takmaling 3 skvetter og drypper minimalt og den gir en refleksfri, helmatt overflate. Miljømerket med Svanen. |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes innendørs til maling av tak, og passer på de fleste vanlige underlag. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Glans:** 3, helmatt**Tørrstoff:** Ca. 54 vekt%**Forbruk:** 8–10 m²/l **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Berøringstørr: Ca. 2 timerOvermalbar: Ca. 4 timer (eller når malingen er helt tørr)Gjennomherdet: Flere døgn**Fortynning:** Vann, men maks. 10 % og bare ved det første strøket**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Evt. sprekker og mindre hull sparkles med Reflekt lettsparkel
* Tidligere malte overflater rengjøres med Reflekt malervask inne
* Overflater med fare for gjennomslag fra nikotin eller fukt grunnes med Reflekt 2-i-1 isoleringsgrunning og toppstrøkmaling
* Røres om før bruk
* Påføres 1–2 ganger med pensel, grov rulle eller sprøyte
* For best mulig resultat påføres det generøst, og malingen startes langs en evt. vindusvegg. Mal på samme måte videre innover i rommet. Avslutt alltid med å stryke i retning fra lyskilden
* Påse at rullekaret alltid er velfylt
 |
|  |  |