 ****

**Produktdatablad - Reflekt Takfärg 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:** | Reflekt Takfärg 3 är en vattenbaserad akrylatfärg med god täckförmåga. Takfärg 3 skvätter och droppar minimalt och den ger en reflexfri, helmatt yta. Miljömärkt med Svanen. |
| **Produktanvändning:** | Används inomhus för målning av tak och passar på de flesta vanliga underlag. |
| **Gör så här:**  **Tekniska data:**  **Glans:** 3, helmatt  **Torrhalt:** Ca. 54 vikt%  **Åtgång:** 8-10 m²/l  **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF  **Torktid vid +23°C och normal**  **luftfuktighet (60%RF):** Beröringstorr: Ca. 2 timmar  Övermålningsbar: Ca. 4 timmar(eller när färgen är helt torr)  Genomhärdad: Flera dygn  **Förtunning:** Vatten, dock max 10% och bara vid 1:a strykningen  **Rengöring av verktyg:** Vatten  **Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten  **Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast * Ev. sprickor och mindre hål spacklas med Reflekt Lättspackel * Tidigare målade ytor rengörs med Reflekt Målartvätt Inne * Ytor med risk för genomslag från nikotin eller fukt, grundas med Reflekt 2-i-1 Isolergrund och Täckfärg * Omröres före användning * Appliceras 1-2 ggr med pensel, rulle Grov eller spruta * För bästa resultat, applicera flödigt och påbörja målningen längs med en ev. fönstervägg. Måla på samma sätt vidare inåt i rummet. Slutstryk alltid i riktning från ljuskällan * Se till att rollertråget alltid är välfyllt |
|  |  |