 ****

**Produktdatablad - Reflekt Takfärg 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Reflekt Takfärg 3 är en vattenbaserad akrylatfärg med god täckförmåga. Takfärg 3 skvätter och droppar minimalt och den ger en reflexfri, helmatt yta. Miljömärkt med Svanen. |
| **Produktanvändning:**  | Används inomhus för målning av tak och passar på de flesta vanliga underlag. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Glans:** 3, helmatt**Torrhalt:** Ca. 54 vikt%**Åtgång:** 8-10 m²/l **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Beröringstorr: Ca. 2 timmarÖvermålningsbar: Ca. 4 timmar(eller när färgen är helt torr)Genomhärdad: Flera dygn**Förtunning:** Vatten, dock max 10% och bara vid 1:a strykningen**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Ev. sprickor och mindre hål spacklas med Reflekt Lättspackel
* Tidigare målade ytor rengörs med Reflekt Målartvätt Inne
* Ytor med risk för genomslag från nikotin eller fukt, grundas med Reflekt 2-i-1 Isolergrund och Täckfärg
* Omröres före användning
* Appliceras 1-2 ggr med pensel, rulle Grov eller spruta
* För bästa resultat, applicera flödigt och påbörja målningen längs med en ev. fönstervägg. Måla på samma sätt vidare inåt i rummet. Slutstryk alltid i riktning från ljuskällan
* Se till att rollertråget alltid är välfyllt
 |
|  |  |