

**Produktdatablad - Reflekt Grunnmaling, Tak & Vegg**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Reflekt Grunnmaling, Tak & Vegg er en ekstra fyldig grunnmaling til tak og vegg, som gir en fullstendig mettet overflate. Det betyr at det ferdige resultatet, etter at toppstrøksmalingen er påført, blir meget ensartet. |
| **Bruk av produkt:**  | Anvendes som grunning innendørs av glassfilt, glassvev ogfiberfilt. Den er også velegnet dersom du skal male behandle envegg av betong eller grunne puss eller en hel sparklet overflate. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Glans:** 2, matt**Tetthet:**  Ca. 1,4 kg/l**Tørrstoff:** Ca. 57 vekt%**Forbruk:** 4-6 m²/l **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Berøringstørr: Ca. 1 timeOvermalbar: Ca. 4 timerGjennomherdet: Flere døgn**Fortynning:** Skal normalt ikke fortynnes**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
* Veggbekledning, som skal videre behandles, skal være

korrekt satt opp og fastsettende* Påfør 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte
* Dersom du anvender sprøyte, kan du evt. fortynne med

5-10% vann* Husk å lufte når du har malt
 |
|  |  |