

**Produktdatablad - Reflekt Grunnmaling, Tak & Vegg**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:** | Reflekt Grunnmaling, Tak & Vegg er en ekstra fyldig grunnmaling til tak og vegg, som gir en fullstendig mettet overflate. Det betyr at det ferdige resultatet, etter at toppstrøksmalingen er påført, blir meget ensartet. |
| **Bruk av produkt:** | Anvendes som grunning innendørs av glassfilt, glassvev og  fiberfilt. Den er også velegnet dersom du skal male behandle en  vegg av betong eller grunne puss eller en hel sparklet overflate. |
| **Gjør slik:**  **Tekniske data:**  **Glans:** 2, matt  **Tetthet:**  Ca. 1,4 kg/l  **Tørrstoff:** Ca. 57 vekt%  **Forbruk:** 4-6 m²/l  **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF  **Tørketid ved +23 °C og normal**  **luftfuktighet (60 % RF):** Berøringstørr: Ca. 1 time  Overmalbar: Ca. 4 timer  Gjennomherdet: Flere døgn  **Fortynning:** Skal normalt ikke fortynnes  **Rengjøring av verktøy:** Vann  **Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket  **Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast * Veggbekledning, som skal videre behandles, skal være   korrekt satt opp og fastsettende   * Påfør 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte * Dersom du anvender sprøyte, kan du evt. fortynne med   5-10% vann   * Husk å lufte når du har malt |
|  |  |