

**Produktdatablad - Reflekt Grundfärg, Tak & Vägg**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:** | Reflekt Grundfärg, Tak & Vägg är en vattenbaserad grundfärg till tak och vägg, som ger en helt mättad yta. Det ger en mycket jämn yta, när den färdigmålats. |
| **Produktanvändning:** | Använd den till grundmålning inomhus av glasfilt, glasfiberväv  och fiberfilt. Den är även lämplig som grundfärg vid målning av  väggar och tak av gips, betong, spacklade ytor eller puts. |
| **Gör så här:**  **Tekniska data:**  **Glans:** 2, matt  **Densitet:** Ca. 1,4 kg/l  **Torrhalt:** Ca. 57 vikt%  **Åtgång:** 4-6 m²/l beroende på underlag  **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF  **Torktid vid +23°C och normal**  **luftfuktighet (60%RF):** Beröringstorr: Ca. 1 timme  Övermålningsbar: Ca. 4 timmar  Genomhärdad: Flera dygn  **Förtunning:** Används normalt oförtunnad  **Rengöring av verktyg:** Vatten  **Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten  **Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent torrt och fast. * Väggbeklädnad som skall behandlas, skall vara korrekt   uppsatt och sitta helt fast.   * Måla med pensel, rulle eller spruta. * Vid sprutning, kan du ev. förtunna med 5-10% vatten. * Tänk på att ventilera när du har målat. |
|  |  |