

**Produktdatablad - Reflekt Grundfärg, Tak & Vägg**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Reflekt Grundfärg, Tak & Vägg är en vattenbaserad grundfärg till tak och vägg, som ger en helt mättad yta. Det ger en mycket jämn yta, när den färdigmålats. |
| **Produktanvändning:**  | Använd den till grundmålning inomhus av glasfilt, glasfibervävoch fiberfilt. Den är även lämplig som grundfärg vid målning avväggar och tak av gips, betong, spacklade ytor eller puts. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Glans:** 2, matt**Densitet:** Ca. 1,4 kg/l**Torrhalt:** Ca. 57 vikt%**Åtgång:** 4-6 m²/l beroende på underlag **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Beröringstorr: Ca. 1 timmeÖvermålningsbar: Ca. 4 timmarGenomhärdad: Flera dygn**Förtunning:** Används normalt oförtunnad**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent torrt och fast.
* Väggbeklädnad som skall behandlas, skall vara korrekt

uppsatt och sitta helt fast.* Måla med pensel, rulle eller spruta.
* Vid sprutning, kan du ev. förtunna med 5-10% vatten.
* Tänk på att ventilera när du har målat.
 |
|  |  |