

**Produktdatablad – Reflekt Utegrunning V**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Utegrunning V er en vannbasert grunning for utendørs bruk på tre. Motvirker fuktinntrengning og sikrer god vedheft for etterfølgende behandling, samt hindrer et visst gjennomslag av kvister. For lyse farger anbefales alltid kvistlakk. |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes som grunning utendørs på ubehandlet, impregnert, beiset tre eller renskrapede, trerene overflater. Overmales med Reflekt oljemaling V eller Reflekt Premium fasademaling. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Tetthet:** Ca. 1,1 kg/l**Tørrstoff:** Ca. 48 vekt%**Forbruk:** 6-8 m²/l **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 85 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Overmalbar: Ca. 16 timer**Fortynning:** Skal ikke fortynnes**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Gammel maling og nedbrutt tre skrapes/pusses bort
* Vask bort evt. vekster med Reflex malervask ute
* Skitne overflater vaskes med Reflex malervask ute
* Endetre og skjøter behandles med grunningsolje
* Røres godt før bruk
* Ikke mal i direkte sollys, og heller ikke når det ligger dugg
 |
|  |  |