

**Produktdatablad – Reflekt Vindusmaling V**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Vindusmaling V er en olje-/akrylatbasert vindusmaling med meget gode beskyttelsesegenskaper. Malingen tørker raskt og gir en holdbar overflate. |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes utendørs på vindusrammer, karmer, lister, dører, utemøbler, vindskier, rekkverk og lignende treoverflater. Kan også brukes på vindusrammer og ytterdører innvendig. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Glans:** 40, halvblank**Tørrstoff:** Ca. 50 vekt%**Tetthet:** Ca. 1,24 kg/l**Forbruk:** 8-10 m²/l på høvlet tre**Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 85 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Støvtørr: Ca. 1–2 timerOvermalbar: Ca. 3-4 timerGjennomherdet: Flere døgn**Fortynning:** Skal ikke fortynnes**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Gammel maling, kitt og nedbrutt tre skrapes/pusses bort
* Vask bort evt. vekster med malervask ute
* Tidligere behandlede overflater vaskes med malervask ute
* Ende tre og skjøter behandles med grunningsolje
* Nytt, ubehandlet tre grunnes med ute grunning V
* Sluttbehandle 2 ganger med vindusmaling V
* Mal over kittfalsen og 1 mm inn på glasset
* Ikke mal i direkte sollys, og heller ikke når det ligger dugg
 |
|  |  |