

**Produktdatablad - Reflekt Fönsterfärg & Allround**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Fönsterfärg & Allround är en olja/akrylatbaserad fönsterfärg med mycket goda skyddsegenskaper. Färgen torkar snabbt och ger en tålig yta. |
| **Produktanvändning:**  | Används utomhus på fönsterbågar, karmar, lister, dörrar, utemöbler, vindskivor, räcken och liknande träytor. Kan även användas på fönsterbågar samt ytterdörrar invändigt. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Glans:** 40, halvblank**Torrhalt:** Ca. 50 vikt%**Densitet:** Ca. 1,24 kg/l**Åtgång:**  8 m²/l på hyvlat trä**Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 85%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Dammtorr: Ca. 1-2 timmarÖvermålningsbar: Ca. 4 timmarGenomhärdad: Flera dygn**Förtunning:** Skall ej förtunnas**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Gammal färg, kitt och nedbrutet trä skrapas/slipas bort
* Tvätta bort ev. beväxning med Målartvätt Ute
* Tidigare behandlade ytor tvättas med Målartvätt Ute
* Ändträ och skarvar behandlas med Grundolja
* Nytt, obehandlat trä grundas med Utegrund V
* Färdigstryk 2 gånger med Fönsterfärg V
* Måla över kittfalsen och 1 mm in på glaset
* Måla ej i direkt solljus, ej heller när daggen ligger
 |
|  |  |