

**Produktdatablad – Reflekt Gulvmaling V**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Reflekt Gulvmaling V er en halvblank akrylatmaling som gir en slitesterk overflate. |
| **Bruk av produkt:**  | Reflekt Gulvmaling V brukes innendørs til gulv av betong, sement og tre, samt tidligere malte gulv. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Tetthet:** Ca. 1,2 kg/l**Glans:** 50, halvblank**Tørrstoff:** Ca. 42 vekt%**Forbruk:** Ca. 8 m²/l **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Støvtørr: Ca. 2 timerOvermalbar: Ca. 6 timerGjennomherdet: Flere døgn**Fortynning:** Vann, maks. 10 %**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt, fast og fritt for olje, fett, voks og såperester
* Eventuelt sementslam på betonggulv skal renses vekk
* Tidligere malte overflater matt slipes og rengjøres med malervask
* Kvister i tregulv behandles med kvistlakk før maling
* Påføres med pensel eller korthåret rulle
* Røres om før bruk
 |
|  |  |