

**Produktdatablad – Reflekt Beis V**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Vannbasert beis med god inntrengning og holdbarhet. Man oppnår en værbestandig overflate som fremhever trevirkets naturlige struktur. Inneholder soppdrepende midler som minimerer veksten på overflaten. |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes utendørs på nytt tre eller tidligere beisede overflater. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Glans:** 30, halvmatt**Tørrstoff:** Ca. 25 vekt%**Forbruk:** 4-5 m²/l på uhøvlet tre8-9 m²/l på høvlet tre**Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 85 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Støvtørr: Ca. 1–2 timerOvermalbar: Ca. 12 timerGjennomherdet: Flere døgn**Fortynning:** Brukes vanligvis ufortynnet**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Gammel maling og nedbrutt tre skrapes/pusses bort
* Vask bort evt. vekster med Reflekt malervask ute
* Tidligere behandlede overflater vaskes med Reflekt malervask ute
* Ende tre og skjøter behandles med Reflekt grunningsolje
* Påføres i 1 eller 2 strøk
* Ikke mal i direkte sollys, og heller ikke når det ligger dugg
 |
|  |  |