

**Produktdatablad - Reflekt Trälasyr V**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Vattenburen trälasyr med god inträngning och hållbarhet. Man erhåller en väderbeständig yta som framhäver träets naturliga ådring. Innehåller fungicider som minimerar beväxning på ytan. |
| **Produktanvändning:**  | Används utomhus på nytt trä eller tidigare laserade ytor. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Glans:** 30, halvmatt**Torrhalt:** Ca. 25 vikt%**Åtgång:** 4-5 m²/l på ohyvlat trä8-9 m²/l på hyvlat trä**Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 85%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Dammtorr: Ca. 1-2 timmarÖvermålningsbar: Ca. 12 timmarGenomhärdad: Flera dygn**Förtunning:** Används normalt oförtunnad**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Gammal färg och nedbrutet trä skrapas/slipas bort
* Tvätta bort ev. beväxning med Reflekt Målartvätt Ute
* Tidigare behandlade ytor tvättas med Reflekt Målartvätt Ute
* Ändträ och skarvar behandlas med Reflekt Grundolja
* Appliceras i 1 eller 2 skikt
* Måla ej i direkt solljus, ej heller när daggen ligger
 |
|  |  |