

**Produktdatablad - Reflekt Acaciaolja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Lätt pigmenterad träolja för behandling av alla träslag. |
| **Produktanvändning:**  | Används utomhus på t ex nya och tidigare oljade utemöbler. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Kulör:** Ofärgad**Åtgång:** 5-10 m²/l, beroende på underlaget**Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 85%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Ca. 1-2 timmar**Förtunning:** Skall ej förtunnas**Rengöring av verktyg:** Lacknafta**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Stryk på flödigt
* Låt oljan tränga in och mätta underlaget
* Låt torka in i max 10 min, torka sedan bort överskottet
* Oljan skall ej bilda film/yta
* Oljeindränkta trasor kan självantända och skall därför destrueras
 |
|  |  |