

**Produktdatablad - Reflekt Teak & Hardwoodolja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Alkydbaserad träolja för behandling av hardwood trä och teak. |
| **Produktanvändning:**  | Används utomhus på t ex nya och tidigare oljade utemöbler, dörrar etc. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Kulör:** Ofärgad**Åtgång:** 8-12 m²/l beroende på underlag**Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Ca. 1 dygn**Förtunning:** Skall ej förtunnas**Rengöring av verktyg:** Lacknafta**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Appliceras flödigt
* Låt oljan tränga in och mätta underlaget
* Låt torka in i max 10 min, torka sedan av överskottsolja
* Oljan skall inte bilda film/yta
* Oljeindränkta trasor kan självantända och skall därför destrueras
 |
|  |  |