

**Produktdatablad – Reflekt Vegglim**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  |

|  |
| --- |
| Vegglim er et PVA-basert ferdigblandet lim. Blir transparent når det tørker.  |

 |
| **Bruk av produkt:**  | Til innendørs opphenging av tapet i tørre rom. Vegglim kan ikke brukes i våtrom eller fuktige rom. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Tetthet:** Ca. 1,0 kg/l**Tørrstoff:** Ca. 12 vekt%**Forbruk:** Ca. 4 m²/l **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Ca. ½ time**Fortynning:** Vann.Brukes vanligvis ufortynnet**Rengjøring av verktøy:** Varmt vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig materiale fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende rester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Sugende underlag forhåndslimes eller grunnes med vegglim
* Påfør vegg limet med langhåret rulle, gjerne grov rulle
* La limet feste seg på veggen i ca. 5 min. før tapetet henges opp
 |
|  |  |