

**Produktdatablad - Reflekt Vävlim Non-Woven**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  |

|  |
| --- |
| Vävlim Non-Woven är ett PVA-baserat färdigblandat lim. Blir transparent när det torkar.  |

 |
| **Produktanvändning:**  | Till inomhus uppsättning av tapeter av Non-Woven kvalitet i torra rum. Vävlim Non-Woven kan inte användas i våtrum eller i fuktiga utrymmen. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Densitet:** Ca. 1,0 kg/l**Torrhalt:** Ca. 12 vikt%**Åtgång:** Ca. 4 m²/l **Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Ca. ½ timme**Förtunning:** Vatten.Används normalt oförtunnad**Rengöring av verktyg:** Varmt vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga material från verktygen före rengöring i vatten. Flytande rester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Sugande underlag för limmas eller grundas med Vävlim Non-Woven
* För limning av släta ytor skall ytan slipas och sedan grundas innan tapet kan sättas
* Applicera Vävlim med långhårig rulle, gärna roller Grov
* Låt limmet fästa på väggen i ca. 5 min. innan tapet sätts upp
 |
|  |  |