

**Produktdatablad – Reflekt lett veggsparkel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Lett veggsparkel er en bruksklar lett sparkelmasse, lett å arbeide med og smidig. Produktet har en god fylleevne og er lett å pusse. |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes til Sparkling av hull og helsparkling innendørs i tak og på vegger av f. eks. betong, lettbetong, gips, puss og tidligere malte overflater. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Farge:** Lysgrå**Tørrstoff:** Ca. 58 vekt%**Forbruk:** Ca. 0,5-1,5 m²/l **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Støvtørr: Ca. 2-3 timerOvermalbar: Ca. 24 timerGjennomherdet: Flere døgn**Festeevne på mot betong:** 0,54 MPa**Rengjøring av verktøy:** Vann**Maks. kornstørrelse:** 0,2 mm**Maks. tykkelse på strøk:** 3 mm**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig materiale fra verktøyene før de rengjøres i vann. Rester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Påfør sparkelen med en bred spatel til maks. 3 mm tykt strøk
* Pusses etter behov
* Før viderebehandling med vev, filt eller maling, skal sparklede overflater grunnes

CE – helsparkling U:\My Pictures\Sandplast_Private Label_CE-labelling\CEB_106_rusta.jpg |
|  |  |
|  |  |

April 2015