

**Produktdatablad – Reflekt lett veggsparkel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:** | Lett veggsparkel er en bruksklar lett sparkelmasse, lett å arbeide med og smidig. Produktet har en god fylleevne og er lett å pusse. |
| **Bruk av produkt:** | Brukes til Sparkling av hull og helsparkling innendørs i tak og på vegger av f. eks. betong, lettbetong, gips, puss og tidligere malte overflater. |
| **Gjør slik:**  **Tekniske data:**  **Farge:** Lysgrå  **Tørrstoff:** Ca. 58 vekt%  **Forbruk:** Ca. 0,5-1,5 m²/l  **Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF  **Tørketid ved +23 °C og normal**  **luftfuktighet (60 % RF):** Støvtørr: Ca. 2-3 timer  Overmalbar: Ca. 24 timer  Gjennomherdet: Flere døgn  **Festeevne på mot betong:** 0,54 MPa  **Rengjøring av verktøy:** Vann  **Maks. kornstørrelse:** 0,2 mm  **Maks. tykkelse på strøk:** 3 mm  **Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket  **Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig materiale fra verktøyene før de rengjøres i vann. Rester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast * Påfør sparkelen med en bred spatel til maks. 3 mm tykt strøk * Pusses etter behov * Før viderebehandling med vev, filt eller maling, skal sparklede overflater grunnes   CE – helsparkling  U:\My Pictures\Sandplast_Private Label_CE-labelling\CEB_106_rusta.jpg |
|  |  |
|  |  |

April 2015