

**Produktdatablad – Reflekt Snekkersparkel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Snekkersparkel er en sterk, hurtig tørkende finkornet sparkelmasse |
| **Bruk av produkt:**  | Brukes innendørs for hull- og helsparkling på grunnet tre, sponplater m.m. og rustbeskyttet metall.Produktet sikrer god heft og er lett å pusse. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Tetthet:** Ca. 1,7 kg/l**Tørrstoff:** Ca. 58 volum-%**Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Slipetørr: Ca. 1 timeGjennomherdet: Flere døgn**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlaget skal være rent, tørt og fast
* Rengjøring av underlaget utføres med malervask
* Påføres med en sparkelspade laget for dette formålet
* Påføres i strøk på maks. 2 mm
* Bruk vernebriller og åndedrettsvern ved pussing av sparkel
 |
|  |  |