

**Produktdatablad - Reflekt Snickerispackel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Snickerispackel är en stark, snabbtorkande finkornig spackelmassa |
| **Produktanvändning:**  | Används inomhus för i- och bredspackling på grundat trä, spånskivor m.m. och rostskyddad metall.Produkten säkrar god vidhäftning och är lätt att slipa. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Densitet:** Ca. 1,7 kg/l**Torrhalt:** Ca. 58 volym-%**Appliceringstemp.:** Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Slip torr: Ca. 1 timmaGenomhärdad: Flera dygn**Rengöring av verktyg:** Vatten**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast
* Rengöring av underlaget utföres med Målartvätt
* Appliceras med för ändamålet lämplig spackelspade
* Appliceras i skikt om max 2 mm
* Använd skyddsglasögon och andningsskydd vid slipning av spacklet
 |
|  |  |