

**Produktdatablad - Reflekt Akrylfuge, hvid**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:**  | Akrylfuge er en hvid, akrylatbasert, overmalbar fugemasse. |
| **Anvendelse:**  | Kan anvendes inne og ute til fuging av alle typer byggemateriale, men ikke på flater som står under vann.. |
| **Gjør slik:** **Tekniske data:****Tetthet:** Ca. 1,65 kg/l**Påføringstemp.:** Min. +10 °C**Tørketid ved +23 °C og normal****luftfuktighet (60 % RF):** Berøringstørr: Ca. 20 min.Overmalbar: Ca. 6 timerGjennomherdet: Flere døgn**Krymping:** Ca. 12%**Rengjøring av verktøy:** Vann**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen. | * Underlag skal være rent, tørt, fast og fri fra støv, fet og olje.
* Grunn underlaget med passende grunnmaling
* Klipp av tuppen på patronen og monter plastdysen.
* Sitt patronen i en fuge pistol
* Skjær tuppen i ønsket fugebredde
* Påføres med fugepistol
* Glatt etter med fingret dyppet i lite oppvaskmiddel
 |
|  |  |