

**Produktdatablad - Reflekt Latexfog, vit**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:**  | Latexfog är en vit, akrylatbaserad, övermålningsbar fogmassa. |
| **Produktanvändning:**  | Kan användas inom- och utomhus för fogning av alla typer av byggmaterial, men ej på ytor som står under vattentryck. |
| **Gör så här:** **Tekniska data:****Densitet:** Ca. 1,65 kg/l**Appliceringstemp.:** Min. +10°C**Torktid vid +23°C och normal****luftfuktighet (60%RF):** Beröringstorr: Ca. 20 min.Övermålningsbar: Ca. 6 timmarGenomhärdad: Flera dygn**Krympning:** Ca. 12%**Rengöring av verktyg:** Varmt vatten och målartvätt**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Underlaget skall vara rent, torrt och fast, samt fritt från damm, fett och olja
* Grunda underlaget med lämplig grundfärg
* Skär av spetsen på patronen och montera pipen
* Sätt patronen i en fog pistol
* Skär av pipen i önskad fog bredd
* Tryck ut fogmassan så jämnt som möjligt på fri hand
* Eftersläta med fingret doppat i lite diskmedel
 |
|  |  |