## **Reflekt Nyans Wall Paint**



**Produktdatablad – Reflekt Nyans Veggmaling**

**Tekniske data:**

**Glans:** 7, matt

**Densitet:** Ca. 1,3 kg/l

**Tørrhetsgehalt:** Ca. 49 vekt%

**Forbruk:** Ca. 10 m²/l

**Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 %RF

**Tørketid ved +23 °C og normal**

**luftfuktighet (60%RF):** Berøringstørr: Ca. 1 time

Overmalingsbar: Ca. 2 timer

Gjennomherdet: Flere døgn

**Fortynning:** Vann

**Rengjøring av verktøy:** Vann

**Oppbevaring av uåpnet/åpnet forpakning:** Kjølig, frostfritt og godt lukket.

**Verneutstyr ved:** Sprøyting: Overtrekksdrakt, helmaske med kombifilter. Maling: Øyevern, hansker. Sliping: Munnbind.

**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før rengjøring i vann. Flytende malingrester og rengjøringsvæske skal ikke tømmes ut i avløpet, men overlates til lokal miljøstasjon. Minimer malingsavfallet ditt ved å på forhånd regne ut hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingen som blir til overs slik at du kan bruke den en annen gang. På den måten forminsker du effektivt produktets miljøpåvirkning.

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivelse:** | Nyans Veggmaling er en høykvalitativ silkematt maling for maling av vegger innendørs. Moderne og lettmalt vannbasert PVA/akrylmaling. Nyans Veggmaling har svært god dekningsevne og den skvetter og drypper minimalt. Gir en vakker silkematt flate som er lett å komme til da malingen er svært lettstrøken. Miljømerket med Svanen. |
| **Produktanvendelse:** | Brukes til vegger av gips, puss, betong, glassfibervev, glassfilt og tapet. Brukes når man ønsker en slitesterk og vaskbar flate. |
| **Slik gjør du det:** | * Underlaget skal være rent, tørt og fast * Evt. mindre hull og sprekker sparkles med Reflekt Lettsparkel * Tidligere malte flater rengjøres med Reflekt Malervask Inne * Flater med risiko for gjennomslag fra f.eks. nikotin eller fukt grunnes med Reflekt 2-i-1 Isolergrunn og Dekkmaling * Røres før bruk * Egnet som underlag for veggklistremerker når malingen er gjennomherdet |
|  |  |